Москва, ул. Башиловская 12

Тел.: 8(495)9953309, email: info@sublimart.ru

www.sublimart.ru

Данная инструкция носит рекомендательный характер. Параметры термотрансфера напрямую зависят от типа используемого материала и оборудования. Для более точной установки температурного режима рекомендуем использовать цифровой термометр.

Бумага Forever Multi-Trans для CMYK лазерных принтеров и принтеров с белым тонером.

Применяется для твердых термостойких поверхностей, таких как дерево, металл, стекло, акрил, магнитный винил и т.д.

Инструкция по использованию.

Настройки принтера:

- Тип изображения: Зеркальное

- Тип бумаги: см. Ниже.

- Тип подачи бумаги: Ручной

Параметры термотрансфера для кружек:

- 140°С, 180 сек, сильный прижим

Термотрансфер:

- Предварительно разогрейте кружечный термопресс.

- Зафиксируйте бумагу с изображением на кружке с помощью термоскотча.

- Поместите кружку в термопресс и установите режим 140°С, 180 сек, сильный прижим.

- Удалите термотрансферную бумагу после остывания кружки.

Параметры термотрансфера для остальных материалов:

| Поверхность | Прижим | Предварительный нагрев | Открыть пресс при температуре | Снятие бумаги | Фиксация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алюминий | сильный | - | 120°С | горячее/холодное | 60 сек. |
| Дерево | средний | 20 сек. | 100°С | немедленно | 30 сек. |
| Керамическая плитка | сильный | - | 130°С | горячее/холодное | 60 сек. |
| Магнитный винил | сильный | - | 110-120°С | горячее/холодное | 60 сек |
| Акриловое стекло | сильный | - | 100-105°С | Остудить в течении 5-10 сек. |  |
| Зеркало | сильный | - | 145°С | горячее/холодное |  |
| Коврик для мышки | сильный | - | 110°С | горячее/холодное |  |

Термотрансфер:

- Установите режим пресса - 200°С.

- На нижнюю плиту положите изделие, на которое будете переносить изображение.

- На изделие разместите термотрансферную бумагу с изображением и накройте силиконовым ковриком.

- Между изделием и бумагой поместите датчик цифрового термометра. (Цифровой термометр отобразит релевантную температуру на поверхности изделия. Время нагрева зависит от размера (массы) изделия. )

- Откройте пресс, когда будет достигнута температура, указанная в таблице выше и отделите термотрансферную бумагу.

- Для дополнительной фиксации изображения прогрейте изделие еще раз при низком давление пресса, используя деревянную рамку.